Coordonnées du mandataire

2.x.x PLAN DE CONTROLE : CONSTRUCTION ROUTIERE

Remarques :

- La fréquence/nombre d'essais doit être considérée comme un minimum.

- L'ENT reste libre de procéder à des essais complémentaires afin de prouver que les exigences sont acquises.

- Tous les essais mentionnés dans le plan de contrôle sont les essais de conformité, à la charge de l'ENT et compris dans les prix unitaires.

- L'ENT transmettra les résultats d'essais immédiatement à la direction locale des travaux (DLT).

Sauf mention contraire, les éléments correctifs mentionnés comme procédure en cas de non-conformité sont à la charge de l'entrepreneur.

x.x.x

IMPLANTATION

| Partie d'ouvrage et/ou Activité | Points à contrôler | Exigences particulières Performances particulières | Contrôles - Mesures - Essais |  |  |  | Procédure en cas de non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Exigences | Resp. | Fréquence |  |
| Implantation | Axe de la RC | Conforme au projet | Contrôle géométrique | Tolérance : +-0.5 cm en x et y +-0.5 cm en z. | DLT | 1x avant le démarrage de l’exécution | Correction par le géomètre |
| Implantation | Chambres, canalisations | Conforme au projet | Contrôle géométrique, visuel | Tolérance : 2cm en x et y, 1 cm en z. | DLT ENT GEO | Chaque élément | Correction |

INFRASTRUCTURE

| Partie d'ouvrage et/ou Activité | Points à contrôler | Exigences particulières Performances particulières | Contrôles - Mesures - Essais |  |  |  | Procédure en cas de non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Exigences | Resp. | Fréquence |  |
| Remblayage | Forme déblai - remblai | Conforme au projet | Visuel | Tolérance : 2cm en x et y, 1 cm en z. | ENT | Avant la mise en place de la grave de fondation | Correction |
|  | Portance / Compactage | Classe de portance S2 sous coffre (portance moyenne) | Visuel | Remblayage et compactage par couche de max 30cm | DLT ENT LABO | A chaque étape de remblayage | Enlèvement et recompactage |
|  |  |  | Essai de plaque | ME1 > 30 MN/m2 |  |  | Enlèvement et recompactage ou év. stabilisation |

CANALISATIONS

| Partie d'ouvrage et/ou Activité | Points à contrôler | Exigences particulières Performances particulières | Contrôles - Mesures - Essais |  |  |  | Procédure en cas de non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Exigences | Resp. | Fréquence |  |
| Etat canalisation | Raccordements, intérieur des conduites | Conforme au projet | Passage de caméra | Pas de dégâts | ENT | 1x avant la réception | Réparation, mise en conformité |

SUPERSTRUCTURE

| Partie d'ouvrage et/ou Activité | Points à contrôler | Exigences particulières Performances particulières | Contrôles - Mesures - Essais |  |  |  | Procédure en cas de non-conformité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Type | Exigences | Resp. | Fréquence |  |
| Couche de fondation | Grave non gélive | Portance | Analyse granulométrique selon | Respect de la norme SN 670 120 | ENT | 1x préalable | Changement de produit |
|  | Compactage | Portance Durabilité | Essai de plaque | ME1 > 100 MN/m2 | ENT | 1 / 10 m en alternance voie ga. - dr. | Compactage |
|  | Graves 0-45 | Preuve de qualité : granulométrie + sédimentométrie selon SN 670 119a | Tamisage + méthode de l’aéromètre | SN 670 816a | ENT | 1x par fournisseur | Rendre conforme avant la pose |
| Conformité des enrobés | Pour chaque type d'enrobé | Conformité des enrobés | Rapport d'aptitude | Transmis à la DT pour chaque provenance | ENT | 1x préalable | Changement de produit |
| Essais sur enrobés | Pour chaque type d'enrobé | Qualité des enrobés | Masse volumique Granulatité Teneur en liant soluble Essais Marshall Masse volumique apparente Teneur en vides Degré de remplissage des vides Stabilité SM Fluage FM | Selon normes SN en vigueur | ENT | 2 x / type enrobé | Remplacement de la partie défectueuse, déduction financière ou prolongation de la garantie. |
| Epaisseur des couches d'enrobés | Pour chaque type d'enrobé | Qualité de la mise en oeuvre | Contrôle des quantités livrées | Tolérance +- 5% | ENT | 1x préalable | Epaisseur trop faible : paiement de l'enrobé effectivement fourni ou év. mise en conformité |